1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ шрифт «Arial»курсив №24

1.1 Кіріспе шрифт «Arial»курсив №18

Мыс, Cu – элементтердің периодтық жүйесінің І-тобындағы химиялық элемент, атомдық нөмірі 29, атомдық массасы 63,546. Табиғатта тұрақты екі изотопы бар: 63Cu және 65Cu. Жер қыртысындағы массасы бойынша мөлшері 4,7.10–3%. Негізгі минералдары: халькопирит, халькозин, ковеллин, малахит, азурит. Пластикалық қызыл түсті металл, кристалл торы қырлары центрленген кубтық, тығыздығы 8,94 г/см3, балқу t 1084,5°С, қайнау t 2540°С, тотығу дәрежесі +1, +2. Құрғақ ауадағы бөлме температурасында тотықпайды. Қыздырғанда ауада CuО және Cu2О-ға дейін тотығады, галогендермен, S, Se, HNO3, H2SO4-пен әрекеттеседі. Аммиак, цианидтермен, т.б. кешенді қосылыстар түзеді. Сульфид концентратын балқытып, одан түзілген мыс штейнін қара мысқа дейін тотықтырып, оны жалынмен не электролиттік әдіспен тазарту арқылы; гидрометаллургиялық әдіс – құрамында мысы бар минералдарды күкірт қышқылымен (немесе NH3 ерітіндісімен) өңдеп, одан әрі электролиздеу арқылы алады. Мыс кабельдердің, электр қондырғылары мен жылу алмастырғыштардың ток өткізгіш бөлігін жасау үшін пайдаланылады; қорытпалардың (латунь, қола, мыс-никель, т.б.) құраушысы ретінде қолданылады.

Табиғатта құрамында мыс бар минералдар 167,олардың тек 14 өнеркәсіптік маңыздыдысы

Халькопирит- СuFeS2

Борнит-Cu5FeS4

Куприт-Cu2O

Халькозин-Cu2S

Мыстың кендері Уралда (Орта Уралда), Қазақстанда (Қоңырат, Жезқазған , Ақбастау), Өзбекстанда Алмалықта бар. Шет мемлекеттегі кені АҚШ-та Жоғары Көлдер аймағында (Мичиган штатында), Африкада (Родезия) бар. Кендік типтері

1. гидротермалық-шөгінді (қоры 34%, өндірісі 29%) – Жезқазған (Орталық Қазақстан), Удокан (Забайкалье), ал шетелде: Предсудетское (Польша), Мансфельд (Германия), Айнақ (Ауғанстан), Роан-Антилоп, Чамбиши, Камото, Мусоши (Конго) және т.б.;

2. вулканогендік-шөгінді мыс-колчедан (қоры 17,5%, өндірісі 23%) – Дегтярь, Учалы, Гай, Симбай (Оңтүстік Орал), Уруп, Алаберды, Шамлунг (Кавказ); шетелде – Рио-Тимпо (Испания), Бор (Югославия), Эргани (Түркия), Болиден (Швеция), Кидд-Крик (Канада), Юнайтед-Верде (АҚШ) және т.б. кенорындар.

Набор текста-шрифт «Times New Roman» №14

Выравнивание по ширине, абзацы,

интервал между строками текста 1,0

Сары түспен белгіленген жазулар барлығы жойылады!!!

1.2 Ауданның геологиялық-экономикалық сипаттамасы шрифт «Arial»курсив №18

1.2.1 Кенорынның орналасуы шрифт «Arial»курсив №16

Туғанжар кен орны Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданының аумағында орналасқан. набор текста -шрифт «Times New Roman» №14

1.2.2 Жер бедері

Облыстың рельефі абсолютті биіктігі 350-620 м болатын абсолюттік биіктікте, өзендер мен ағын суларымен бөлінген, сондай-ақ неоген-төрттік шөгінділерінен тұратын аралық таулы өрістер.

1.2.3 Гидрографиялық тор

Ауданның гидрографиялық жүйесі Темірлік өзені бассейнімен, яғни оның салалары – Қарасай, Тұйықсу, Кенбұлақ өзендерімен ұсынылған. Бұлардың

1.2.4 Ауа-райы

Облыстың климаты құрғақ, жазы ыстық және қысы суық,күрт континентальды.Абсолюттік минималды температура -420,абсолюттік максимум - +430

1.2.5 Ауданның халық жиілігі

Халық аз қоныстанған аудан. Кен орнына жақын елді мекендер - бұл елді мекен Борлы-солтүстік-шығысқа қарай 20 км, ал оңтүстікте - 20 км Алтынта ауылы. Өнеркәсіптік тұрғыда облыс нашар дамыған.

1.2.6 Ауданның экономикалық дамуы

Аудан тұрғындарының басым бөлігі ауыл шаруашылығымен айналысады, соның ішінде мал шарушылығына көп көңіл бөлінеді. Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде Тұйық ауылынан жұмысшы жалдау мүмкіндігі бар.

1.2.7 Транспорттық жағдайлары

Барлық жақын жатқан ауылдар бір-бірімен ауыл жолдары байланысқан. Ақтөбе қаласынан Ембі қаласына темір және автомобиль жолдары байланысты.

Сары түспен белгіленген жазулар барлығы жойылады!!!

шрифт «Arial»курсив №16             шрифт «Arial»курсив №8